| 项目名称 Project Name | TCC 兖煤榆林聚甲氧二甲醚项目 | 报告号 Report No. | CAPTCC-CT18004055-IR01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户 Client | 中国天辰工程有限公司 | 客户订单号 Client P.O. No. |  |
| 检验通知号 Reference No. |  | 检验员 Inspector | 潘国华 |
| 制造商 Vendor | 江苏志得管业有限公司 | 检验地址 Inspection Location | 江苏省盐城市大丰区新河路3号 |
| 分包商 Sub-Vendor |  | 检验日期 Visit Date(s) | 2018,11,13~14 |

| 本次检验参与人员 THE PARTICIPANTS OF THIS VISIT |
| --- |
| 姓名 NAME | 公司 COMPANY | 代表方 REPRESENTING | 联系方式 CONTACT NO. |
| 潘国华 | CAPTCC | TCC | 13585001182 |
| 张新宝 | 江苏志得 | 江苏志得 | 13906639576 |

| 本次检验产品 MATERIAL/ SUBJECT OF INSPECTION | 编号 Item No. | 订单数量 QTY as per P/O | 所检数量 QTY offered for inspection |
| --- | --- | --- | --- |
| Weldolet, NB/T47010-S30408 Gr.III, BE,GB/T 19326 Series I , DN500 x DN200 S-60 x S-60,_NB/T47010-S30408_Gr.III | I44711695 | 1 | 1 |
| 90 Deg. LR Elbow, GB/T 13401-SF304, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN15 S-80S ,_GB/T_13401-SF304 | I44775372 | 21 | 21 |
| 90 Deg. LR Elbow, GB/T 13401-SF304, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN25 S-80S ,_GB/T_13401-SF304 | I44775425 | 5 | 5 |
| 90 Deg. LR Elbow, GB/T 13401-SF304, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN250 S-60 ,_GB/T_13401-SF304 | I44775526 | 12 | 12 |
| 90 Deg. LR Elbow, GB/T 13401-SF304, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN300 S-60 ,_GB/T_13401-SF304 | I44775585 | 12 | 12 |
| 90 Deg. LR Elbow, GB/T 13401-SF304, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN350 S-60 ,_GB/T_13401-SF304 | I44775645 | 7 | 7 |
| 90 Deg. LR Elbow, GB/T 13401-SF304, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN150 S-80S ,_GB/T_13401-SF304 | I44776185 | 2 | 2 |
| 90 Deg. LR Elbow, GB/T 13401-SF304, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN200 S-60 ,_GB/T_13401-SF304 | I44776241 | 32 | 32 |
| 45 Deg. LR Elbow, GB/T 13401-SF304, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN15 S-80S ,_GB/T_13401-SF304 | I44776267 | 1 | 1 |
| Equal Tee, GB/T 13401-SF304, BE, GB/T 12459, SeriesI, SMLS , DN200 S-60 ,_GB/T_13401-SF304 | I44778036 | 1 | 1 |
| Weldolet, NB/T47010-S30408 Gr.III, BE,GB/T 19326 Series I , DN300 x DN15 S-60 x S-80S ,_NB/T47010-S30408_Gr.III | I48004551 | 1 | 1 |
| Weldolet, NB/T47010-S30408 Gr.III, BE,GB/T 19326 Series I , DN300 x DN25 S-60 x S-80S ,_NB/T47010-S30408_Gr.III | I48004657 | 1 | 1 |
| Weldolet, NB/T47010-S30408 Gr.III, BE,GB/T 19326 Series I , DN300 x DN40 S-60 x S-80S ,_NB/T47010-S30408_Gr.III | I48004811 | 1 | 1 |
| Weldolet, NB/T47010-S30408 Gr.III, BE,GB/T 19326 Series I , DN350 x DN15 S-60 x S-80S ,_NB/T47010-S30408_Gr.III | I48005441 | 3 | 3 |
| Weldolet, NB/T47010-S30408 Gr.III, BE,GB/T 19326 Series I , DN350 x DN25 S-60 x S-80S ,_NB/T47010-S30408_Gr.III | I48005533 | 2 | 2 |
| Weldolet, NB/T47010-S30408 Gr.III, BE,GB/T 19326 Series I , DN450 x DN15 S-60 x S-80S ,_NB/T47010-S30408_Gr.III | I48007290 | 1 | 1 |
| Weldolet, NB/T47010-S30408 Gr.III, BE,GB/T 19326 Series I , DN450 x DN40 S-60 x S-80S ,_NB/T47010-S30408_Gr.III | I48007528 | 1 | 1 |
| Weldolet, NB/T47010-S30408 Gr.III, BE,GB/T 19326 Series I , DN500 x DN25 S-60 x S-80S ,_NB/T47010-S30408_Gr.III | I48008820 | 1 | 1 |
| Weldolet, NB/T47010-S30408 Gr.III, BE,GB/T 19326 Series I , DN500 x DN40 S-60 x S-80S ,_NB/T47010-S30408_Gr.III | I48008970 | 7 | 7 |
| Weldolet, NB/T47010-S30408 Gr.III, BE,GB/T 19326 Series I , DN200 x DN15 S-60 x S-80S ,_NB/T47010-S30408_Gr.III | I48015479 | 1 | 1 |
| Weldolet, NB/T47010-S30408 Gr.III, BE,GB/T 19326 Series I , DN200 x DN25 S-60 x S-80S ,_NB/T47010-S30408_Gr.III | I48015580 | 8 | 8 |
| Red. Tee, GB/T 13401-SF304, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN200 x DN150 S-60 x S-80S ,_GB/T_13401-SF304 | I48040462 | 2 | 2 |
| Ecc. Reducer, GB/T 13401-SF304, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS ,DN200 x DN150 S-60 x S-80S ,_GB/T_13401-SF304 | I48091698 | 3 | 3 |

| 适用文件 参考附件 REFERENCE DOCUMENTATION Refer to attachments instead |
| --- |
| 标题 Title | 文件编号 Reference No | 版本 Rev. | 批准状态 Approval status | 批准人 Approved by | 日期 Date |
| 涂漆涂色工程规定_D版_ | T17081-064MC07 | D |  |  | 2018.06.29 |
| 管道材料标志、标识色规定 | T17081-064MC11 | 0 |  |  | 2018-8-31 |
| 包装、唛头及装运要求 |  |  |  |  |  |

| ITP 相关 REFERENCE ITP |
| --- |
| 序号 S/N | 设备名称 Equipment/material | 检验项目 Inspection Activity (detail according to scope /standard/etc.) | 检验等级 Inspection Level H/W/SW/R | 相关文件 Relevant document |

| 检验结果 INSPECTION RESULT |
| --- |
| 合格 Satisfactory (without comments) | 假释 Satisfactory with comments (Any of trailing punch or non-conformity items is still open) | 不合格 Not Satisfactory (NCR raised during the inspection) |
| 检验概述： SUMMARY 2018年11月13日至14日，检验员在江苏志得管业有限公司执行如下检验活动，检查结果是可以接受的。详情如下： 1.数量检查 2.目视检查 3.尺寸检查 4.颜色代码及标识检查 5.包装检查 6.文件审核 |
| 不符合项 Open Non Conformities | 是，详见不符合项表格 Yes, details in non-conformities | 无 No |
| 尾项清单 Open Punch List Items | 是,详见尾项情单表格 Yes, details in punch list | 无 No |
| 检验员签名 Inspector signature |  | 报告日期 Inspection report date | 2018,11,14 |

| 不符合项 参考附件 NON CONFORMITIES Refer to attachments instead |
| --- |
| 项目 Item | 描述 Description | 状态 Status | 提出日期/报告号 Raised on/ Report # | 关闭日期/报告号 Closed on/ Report # | 备注 Comments |

| 尾项清单 参考附件 PUNCH LIST Refer to attachments instead |
| --- |
| 项目 Item | 描述 Description | 状态 Status | 提出日期/报告号 Raised on/ Report # | 关闭日期/报告号 Closed on/ Report # | 备注 Comments |

| 检验项目 THE ITEMS OF INSPECTION |
| --- |
| 预检会 Pre-inspection Meeting |  | 材料检验 Material Inspection |  | 数量检查 Quantity Check |  |
| 外观检验 Visual Inspection |  | 尺寸检验 Dimension Inspection |  | 试验见证 Test Witness |  |
| 防腐检验 Coating Inspection |  | 文件审核 Documents Review |  | 包装标识检验 Packing & Marking Inspection |  |
| 装车/船检验 Loading Inspection |  | 其他 Others |  |

检验详述 INSPECTION DETAILS

检验活动如下： Description of the inspections carried out: 材料检验MATERIALS INSPECTION 检查前，检验员审核PMI设备的有效证书，发现是在有效期内的。 检验员见证管件PMI测试，结果符合相关标准及订货技术要求是可以接受的。 详情如下： 材料 检查数量 Cr Mn Ni Cu Mo Fe S30408 28 17.76~18.57 1.19~1.37 8.09~8.39 0.236~0.373 0.174~0.252 71.62~72.73 SF304 98 17.89~18.73 1.21~1.42 8.14~8.42 0.258~0.385 0.189~0.230 71.73~72.57 数量检查QUANTITY CHECK 检验员根据清单检查管件的数量，结果和清单数量是一致的。 详情如下： 序号 编码 材料/设备短描述 订货数量 检验数量 1 I44711695 Weldolet, NB/T47010-S30408 Gr.III, BE,GB/T 19326 Series I , DN500 x DN200 S-60 x S-60,_NB/T47010-S30408_Gr.III 1 1 2 I44775372 90 Deg. LR Elbow, GB/T 13401-SF304, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN15 S-80S ,_GB/T_13401-SF304 21 21 3 I44775425 90 Deg. LR Elbow, GB/T 13401-SF304, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN25 S-80S ,_GB/T_13401-SF304 5 5 4 I44775526 90 Deg. LR Elbow, GB/T 13401-SF304, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN250 S-60 ,_GB/T_13401-SF304 12 12 5 I44775585 90 Deg. LR Elbow, GB/T 13401-SF304, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN300 S-60 ,_GB/T_13401-SF304 12 12 6 I44775645 90 Deg. LR Elbow, GB/T 13401-SF304, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN350 S-60 ,_GB/T_13401-SF304 7 7 7 I44776185 90 Deg. LR Elbow, GB/T 13401-SF304, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN150 S-80S ,_GB/T_13401-SF304 2 2 8 I44776241 90 Deg. LR Elbow, GB/T 13401-SF304, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN200 S-60 ,_GB/T_13401-SF304 32 32 9 I44776267 45 Deg. LR Elbow, GB/T 13401-SF304, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN15 S-80S ,_GB/T_13401-SF304 1 1 10 I44778036 Equal Tee, GB/T 13401-SF304, BE, GB/T 12459, SeriesI, SMLS , DN200 S-60 ,_GB/T_13401-SF304 1 1 11 I48004551 Weldolet, NB/T47010-S30408 Gr.III, BE,GB/T 19326 Series I , DN300 x DN15 S-60 x S-80S ,_NB/T47010-S30408_Gr.III 1 1 12 I48004657 Weldolet, NB/T47010-S30408 Gr.III, BE,GB/T 19326 Series I , DN300 x DN25 S-60 x S-80S ,_NB/T47010-S30408_Gr.III 1 1 13 I48004811 Weldolet, NB/T47010-S30408 Gr.III, BE,GB/T 19326 Series I , DN300 x DN40 S-60 x S-80S ,_NB/T47010-S30408_Gr.III 1 1 14 I48005441 Weldolet, NB/T47010-S30408 Gr.III, BE,GB/T 19326 Series I , DN350 x DN15 S-60 x S-80S ,_NB/T47010-S30408_Gr.III 3 3 15 I48005533 Weldolet, NB/T47010-S30408 Gr.III, BE,GB/T 19326 Series I , DN350 x DN25 S-60 x S-80S ,_NB/T47010-S30408_Gr.III 2 2 16 I48007290 Weldolet, NB/T47010-S30408 Gr.III, BE,GB/T 19326 Series I , DN450 x DN15 S-60 x S-80S ,_NB/T47010-S30408_Gr.III 1 1 17 I48007528 Weldolet, NB/T47010-S30408 Gr.III, BE,GB/T 19326 Series I , DN450 x DN40 S-60 x S-80S ,_NB/T47010-S30408_Gr.III 1 1 18 I48008820 Weldolet, NB/T47010-S30408 Gr.III, BE,GB/T 19326 Series I , DN500 x DN25 S-60 x S-80S ,_NB/T47010-S30408_Gr.III 1 1 19 I48008970 Weldolet, NB/T47010-S30408 Gr.III, BE,GB/T 19326 Series I , DN500 x DN40 S-60 x S-80S ,_NB/T47010-S30408_Gr.III 7 7 20 I48015479 Weldolet, NB/T47010-S30408 Gr.III, BE,GB/T 19326 Series I , DN200 x DN15 S-60 x S-80S ,_NB/T47010-S30408_Gr.III 1 1 21 I48015580 Weldolet, NB/T47010-S30408 Gr.III, BE,GB/T 19326 Series I , DN200 x DN25 S-60 x S-80S ,_NB/T47010-S30408_Gr.III 8 8 22 I48040462 Red. Tee, GB/T 13401-SF304, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN200 x DN150 S-60 x S-80S ,_GB/T_13401-SF304 2 2 23 I48091698 Ecc. Reducer, GB/T 13401-SF304, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS ,DN200 x DN150 S-60 x S-80S ,_GB/T_13401-SF304 3 3 合计 126 126 外观检验VISUAL INSPECTION 检验员目视检查管件外观没有发现凹坑，皱皮，裂纹，污渍等缺陷，结果是可以接受的。 尺寸检验DIMENTION INSPECTION 检查前，检验员审核量具的有效证书，发现是在有效期内的。 检验员根据工厂提供的图纸检查管件的尺寸没有发现差异，结果是可以接受的。（详情请参阅附件竣工资料尺寸检验报告） 防腐检验COATING INSPECTION NA 功能试验FUNCTIONAL AND PERFORMANCE TEST NA 特殊程序SPECIAL PROCESSES NA 包装和标识检验PACKING AND MARKING INSPECTION ≥DN300的管件安装固定在木托架上，≤DN300的管件整齐摆放在木箱中，木箱外面没有贴装箱单及唛头信息，工厂在最终发货时根据供货要求把装箱单及唛头信息贴在木箱上。 检验员根据供货技术协议以及程序文件要求，检查颜色代码及喷标内容。 颜色代码：一条黄色＋橘红色 标识内容：logo 材料 规格 执行标准 生产批号 炉号 装车/装船检验 LOADING INSPECTION NA 文件审查 DOCUMENTATION REVIEW 检验员审核工厂提交的原材料证书，NDT报告，尺寸检验报告，PMI报告，产品质量证明书，发货清单，量具有效证书等，结果是可以接受的。 放行/不符合项 RELEASE/NON-COMFORMANCE NA 健康安全/HEALTH AND SAFE 健康安全状况良好，未发生意外事故。 附件/ATTACHMENTS Attachment 1 CAPTCC -CT18004055-IR01- Photos Attachment 2 CAPTCC -CT18004055-IR01- MOM Attachment 3 CAPTCC-CT18004055-竣工资料 Attachment 4 CAPTCC-CT18004055-量具有效证书 Attachment 5 CAPTCC-CT18004055-发货清单 下一次检验/NEXT VISIT NA

| 附件 ATTACHMENT |
| --- |
| 序号 Item | 附件名称 Attachment name | 描述 Description |
| 1 | CAPTCC-CT18004055-Photos | Inspection Photos |
| 2 | CAPTCC-CT18004055-MOM | MOM |
| 3 | CAPTCC-CT18004055-竣工资料 | 竣工资料 |
| 4 | CAPTCC-CT18004055-量具有效证书 | 量具有效证书 |
| 5 | CAPTCC-CT18004055-发货清单 | 发货清单 |

结束 End of Report