| 项目名称 Project Name | TCC 渤化发展“两化”搬迁改造项目 | 报告号 Report No. | CAPTCC-CT18014003-IR02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户 Client | 中国天辰工程公司 | 客户订单号 Client P.O. No. | T18081-064-MC88-03 |
| 检验通知号 Reference No. | / | 检验员 Inspector | Pan guohua |
| 制造商 Vendor | 天津供销 | 检验地址 Inspection Location | 江阴，无锡 |
| 分包商 Sub-Vendor | 长江钢管 | 检验日期 Visit Date(s) | Jan 06th, 2019 |

| 本次检验参与人员 THE PARTICIPANTS OF THIS VISIT |
| --- |
| 姓名 NAME | 公司 COMPANY | 代表方 REPRESENTING | 联系方式 CONTACT NO. |
| 潘国华 | CAPTCC | TCC | 13585001182 |
| 张燕 | 长江钢管 | 长江钢管 | 13771275353 |

| 本次检验产品 MATERIAL/ SUBJECT OF INSPECTION | 编号 Code No. | 订单数量m QTY as per P/O | 所检数量m QTY offered for inspection |
| --- | --- | --- | --- |
| 无缝钢管 D114.3×6.02 20,GB/T8163,SMLS,BE,SH/T3405-2017,壁厚Sch40 -外涂层厚度满足CJ/T120-2016 加强级 | I82928378 | 110 | 110 |
| 无缝钢管 D168.3×7.11 20,GB/T8163,SMLS,BE,SH/T3405-2017,壁厚Sch40 -外涂层厚度满足CJ/T120-2016 加强级 | I82928377 | 337 | 337 |
| 无缝钢管 D88.9×5.49 20,GB/T8163,SMLS,BE,SH/T3405-2017,壁厚Sch40 -外涂层厚度满足CJ/T120-2016 加强级 | I82928379 | 20 | 20 |
| 无缝钢管 D219.1×6.35 20,GB/T8163,SMLS,BE,SH/T3405-2017,壁厚Sch20 -外涂层厚度满足CJ/T120-2016 加强级 | I82928376 | 835 | 835 |
| 无缝钢管 D273.1×6.35 20,GB/T8163,SMLS,BE,SH/T3405-2017,壁厚Sch20 -外涂层厚度满足CJ/T120-2016 加强级 | I82928375 | 1056 | 1056 |
| 无缝钢管 D323.9×6.35 20,GB/T8163,SMLS,BE,SH/T3405-2017,壁厚Sch20 -外涂层厚度满足CJ/T120-2016 加强级 | I82928374 | 379 | 379 |
| 无缝钢管 D406.4×7.92 20,GB/T8163,SMLS,BE,SH/T3405-2017,壁厚Sch20 -外涂层厚度满足CJ/T120-2016 加强级 | I82928373 | 25 | 25 |
| 无缝钢管 D323.9×6.35 20,GB/T8163,SMLS,BE,SH/T3405-2017,凃塑要求SP-T-(EP)-F-(PE),GB/T28897,外涂层厚度满足CJ/T120-2016 加强级，壁厚Sch20 | I82928469 | 1896 | 1896 |
| 无缝钢管 D406.4×7.92 20,GB/T8163,SMLS,BE,SH/T3405-2017,凃塑要求SP-T-(EP)-F-(PE),GB/T28897,外涂层厚度满足CJ/T120-2016 加强级，壁厚Sch20 | I82928468 | 450 | 450 |
| 无缝钢管 D114.3×6.02 20,GB/T8163,SMLS,BE,SH/T3405-2017,涂塑要求SP- T-(EP)-F-(PE),GB/T28897,外涂层厚度满足CJ/T120-2016 加强级,内涂塑材料卫生要求符合GB/T17219生活饮用水标准，壁厚Sch40 - | I82928423 | 309 | 309 |
| 无缝钢管 D168.3×7.11 20,GB/T8163,SMLS,BE,SH/T3405-2017,涂塑要求SP- T-(EP)-F-(PE),GB/T28897,外涂层厚度满足CJ/T120-2016 加强级,内涂塑材料卫生要求符合GB/T17219生活饮用水标准，壁厚Sch40 - | I82928422 | 380 | 380 |
| 无缝钢管 D219.1×6.35 20,GB/T8163,SMLS,BE,SH/T3405-2017,涂塑要求SP- T-(EP)-F-(PE),GB/T28897,外涂层厚度满足CJ/T120-2016 加强级,内涂塑材料卫生要求符合GB/T17219生活饮用水标准，壁厚Sch20 - | I82928421 | 650 | 650 |
| 无缝钢管 D60.3×3.91 20,GB/T8163,SMLS,BE,SH/T3405-2017,涂塑要求SP-T- (EP)-F-(PE),GB/T28897,外涂层厚度满足CJ/T120-2016 加强级,内涂塑材料卫生要求符合GB/T17219生活饮用水标准，壁厚Sch40 - | I82928425 | 139 | 139 |
| 无缝钢管 D88.9×5.49 20,GB/T8163,SMLS,BE,SH/T3405-2017,涂塑要求SP-T- (EP)-F-(PE),GB/T28897,外涂层厚度满足CJ/T120-2016 加强级,内涂塑材料卫生要求符合GB/T17219生活饮用水标准，壁厚Sch40 - | I82928424 | 128 | 128 |
| 无缝钢管 D48.3×5.08 20,GB/T8163,SMLS,BE,SH/T3405-2017,涂塑要求SP-T- (EP)-F-(PE),GB/T28897,外涂层厚度满足CJ/T120-2016 加强级,内涂塑材料卫生要求符合GB/T17219生活饮用水标准，壁厚Sch80 - | I82928426 | 11 | 11 |

| 适用文件 参考附件 REFERENCE DOCUMENTATION Refer to attachments instead |
| --- |
| 标题 Title | 文件编号 Reference No | 版本 Rev. | 批准状态 Approval status | 批准人 Approved by | 日期 Date |
| 技术协议 |  |  |  |  |  |

| ITP 相关 REFERENCE ITP |
| --- |
| 序号 S/N | 设备名称 Equipment/material | 检验项目 Inspection Activity (detail according to scope /standard/etc.) | 检验等级 Inspection Level H/W/SW/R | 相关文件 Relevant document |
|  | 无缝管 | 外观，尺寸，标识 |  |  |

| 检验结果 INSPECTION RESULT |
| --- |
| 合格 Satisfactory (without comments) | 假释 Satisfactory with comments (Any of trailing punch or non-conformity items is still open) | 不合格 Not Satisfactory (NCR raised during the inspection) |
| 检验概述： SUMMARY 2019年1月6日，检验员在长江钢管对其提供的无缝钢管进行了检验。根据检验通知的要求，检验员进行了外观，尺寸等检验工作。 发现如下问题： 目视检查无缝管的外观和标识，外观没有发现凹坑、裂纹等缺陷。标识内容主要是生产厂，钢级，规格，标准，炉号，材料编码； 抽检了管子的几何尺寸，包括外径，壁厚，坡口角度，钝边尺寸，端部垂直度及长度等；结果满足标准要求。 检查了无缝管的材质单，结果满足标准要求。电子文档工厂稍后提交； |
| 不符合项 Open Non Conformities | 是，详见不符合项表格 Yes, details in non-conformities | 无 No |
| 尾项清单 Open Punch List Items | 是,详见尾项情单表格 Yes, details in punch list | 无 No |
| 检验员签名 Inspector signature | 高晓飞 | 报告日期 Inspection report date | 2019-1-6 |

| 不符合项 参考附件 NON CONFORMITIES Refer to attachments instead |
| --- |
| 项目 Item | 描述 Description | 状态 Status | 提出日期/报告号 Raised on/ Report # | 关闭日期/报告号 Closed on/ Report # | 备注 Comments |

| 尾项清单 参考附件 PUNCH LIST Refer to attachments instead |
| --- |
| 项目 Item | 描述 Description | 状态 Status | 提出日期/报告号 Raised on/ Report # | 关闭日期/报告号 Closed on/ Report # | 备注 Comments |
| 1 | 无缝管的材质单未提供 | 开 | 2019/1/6 | 02 |  |  | 供销会协调长江钢管提供 |

| 检验项目 THE ITEMS OF INSPECTION |
| --- |
| 预检会 Pre-inspection Meeting |  | 材料检验 Material Inspection |  | 数量检查 Quantity Check |  |
| 外观检验 Visual Inspection |  | 尺寸检验 Dimension Inspection |  | 试验见证 Test Witness |  |
| 防腐检验 Coating Inspection |  | 文件审核 Documents Review |  | 包装标识检验 Packing & Marking Inspection |  |
| 装车/船检验 Loading Inspection |  | 其他 Others |  |

检验详述 INSPECTION DETAILS

检验活动如下： Description of the inspections carried out: Quantity inspection数量检查 针对检验通知和供货清单的要求，对主要产品数量和规格进行核实，具体情况如下： 本次检验的无缝管规格主要如下： 序号 规格 材料编码 合同数量 1 48.3*5.08mm I82928426 11 2 168.3*7.11mm I82928377 337 3 168.3*7.11mm I82928422 380 4 219.1*6.35mm I82928376 835 5 219.1*6.35mm I82928421 650 Visual inspection外观检查 检验员根据检验要求，目视检查无缝管的外观，没有发现凹坑，裂纹等缺陷，结果是可以接受的。 Dimension inspection尺寸检查 检验员根据检验员要求抽查无缝管的几何尺寸，包括外径，壁厚，长度及坡口尺寸等，均满足技术协议和标准的要求。 Marking inspection标识检查 无缝管的管体均喷有管子的信息，包括制造厂，材质，规格，执行标准，炉批号，材料编码信息。 Performance test性能检查 NA Packing inspection包装检验 NA。 Documents review 文档评审 检查了无缝管的材质单，结果满足标准要求。

| 附件 ATTACHMENT |
| --- |
| 序号 Item | 附件名称 Attachment name | 描述 Description |
| 1 | CAPTCC-CT18014003—IR01-照片 | 检验照片 |
| 2 | CAPTCC-CT18014003—IR01-检验纪要 | 检验纪要 |

结束 End of Report