| 项目名称 Project Name | TCC 兖煤榆林聚甲氧二甲醚项目 | 报告号 Report No. | CAPTCC-CT18004016-IR15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户 Client | 中国天辰工程有限公司（TCC） | 客户订单号 Client P.O. No. |  |
| 检验通知号 Reference No. |  | 检验员 Inspector | 马军绪 |
| 制造商 Vendor | 青岛明珠钢结构有限公司 | 检验地址 Inspection Location | 山东省青岛胶州市北关工业园山东道67号 |
| 分包商 Sub-Vendor | 无 | 检验日期 Visit Date(s) | 2019.01.21—27 |

| 本次检验参与人员 THE PARTICIPANTS OF THIS VISIT |
| --- |
| 姓名 NAME | 公司 COMPANY | 代表方 REPRESENTING | 联系方式 CONTACT NO. |
| 马军绪 | 天辰 | 天辰 | 18629353479 |
| 杜建宝 | 青岛明珠钢结构 | 制造商 | 13589237901 |

| 本次检验产品 MATERIAL/ SUBJECT OF INSPECTION | 编号 Item No. | 订单数量 QTY as per P/O | 所检数量 QTY offered for inspection |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢结构 |  | 预估3300T | 156.9T |

| 适用文件 参考附件 REFERENCE DOCUMENTATION Refer to attachments instead |
| --- |
| 标题 Title | 文件编号 Reference No | 版本 Rev. | 批准状态 Approval status | 批准人 Approved by | 日期 Date |
| 钢结构加工制作技术协议 |  |  | 已批准 |  |  |

| ITP 相关 REFERENCE ITP |
| --- |
| 序号 S/N | 设备名称 Equipment/material | 检验项目 Inspection Activity (detail according to scope /standard/etc.) | 检验等级 Inspection Level H/W/SW/R | 相关文件 Relevant document |

| 检验结果 INSPECTION RESULT |
| --- |
| 合格 Satisfactory (without comments) | 假释 Satisfactory with comments (Any of trailing punch or non-conformity items is still open) | 不合格 Not Satisfactory (NCR raised during the inspection) |
| 检验概述： SUMMARY 检验工程师于2018年01月21-23/25号对青岛明珠钢结构有限公司开始进行检验工作，主要进行了外观尺寸检验、油漆检验、发运检验、发货资料审核等工作，结果符合技术协议要求和图纸要求。 |
| 不符合项 Open Non Conformities | 是，详见不符合项表格 Yes, details in non-conformities | 无 No |
| 尾项清单 Open Punch List Items | 是,详见尾项情单表格 Yes, details in punch list | 无 No |
| 检验员签名 Inspector signature | 马军绪 | 报告日期 Inspection report date | 2019.01.28 |

| 不符合项 参考附件 NON CONFORMITIES Refer to attachments instead |
| --- |
| 项目 Item | 描述 Description | 状态 Status | 提出日期/报告号 Raised on/ Report # | 关闭日期/报告号 Closed on/ Report # | 备注 Comments |

| 尾项清单 参考附件 PUNCH LIST Refer to attachments instead |
| --- |
| 项目 Item | 描述 Description | 状态 Status | 提出日期/报告号 Raised on/ Report # | 关闭日期/报告号 Closed on/ Report # | 备注 Comments |

| 检验项目 THE ITEMS OF INSPECTION |
| --- |
| 预检会 Pre-inspection Meeting |  | 材料检验 Material Inspection |  | 数量检查 Quantity Check |  |
| 外观检验 Visual Inspection |  | 尺寸检验 Dimension Inspection |  | 试验见证 Test Witness |  |
| 防腐检验 Coating Inspection |  | 文件审核 Documents Review |  | 包装标识检验 Packing & Marking Inspection |  |
| 装车/船检验 Loading Inspection |  | 其他 Others |  |

检验详述 INSPECTION DETAILS

检验活动如下： Description of the inspections carried out: 材料检验MATERIALS INSPECTION 数量检查QUANTITY CHECK 检验员根据工厂提供的材料清单检验了钢结构的数量，共计4747件，156.9T左右（包括：甲醇合成管廊的3011套螺栓、渣水处理10.9级扭剪型螺栓的材质单1份、摩擦试板12件）。 外观检验VISUAL INSPECTION 检验员对钢结构的构件表面外观、焊脚尺寸等进行检查，构件本体的表面存在夹具的夹痕未打磨，焊缝局部有少量飞溅，未发现有害缺陷，如异常变形、表面裂纹、不完全熔透、不完全熔合、表面气孔、弧坑等；部分连接板手工切割存在毛刺；工厂已进行整改返修。 尺寸检验DIMENTION INSPECTION 根据工厂提供的图纸检验员随机抽检了钢结构的尺寸，结果符合图纸要求。 防腐检验COATING INSPECTION 检验员对构件进行了油漆厚度检验（T17081-064MC07_涂漆涂色工程规定_D版要求170um），部分表面油漆有磕碰、破损现象及漏喷现象，工厂采取了适当的方法进行修补，结果符合技术协议与涂漆规定要求。 功能试验FUNCTIONAL AND PERFORMANCE TEST 特殊程序SPECIAL PROCESSES 包装和标识检验PACKING AND MARKING INSPECTION 检验员检验了钢结构产品材料的标识，结果符合技术协议要求。 装车/装船检验 LOADING INSPECTION 检验员对钢构的发运进行检查，外观存在碰伤及油漆漏喷现象。现场已及时处理，结果符合技术协议要求。 文件审查 DOCUMENTATION REVIEW 审核了甲醇合成厂房资料6套。 放行/不符合项 RELEASE/NON-COMFORMANCE 健康安全/HEALTH AND SAFE 附件/ATTACHMENTS 下一次检验/NEXT VISIT

| 附件 ATTACHMENT |
| --- |
| 序号 Item | 附件名称 Attachment name | 描述 Description |
| 1 | CAPTCC-CT18004016-IR15-photos | photos |
| 2 | CAPTCC-CT18004016-IR15-纪要 | 检验纪要 |
| 3 | CAPTCC-CT18004016-IR15-放行单 | 放行单 |
| 4 | CAPTCC-CT18004016-IR15-装箱单 | 装箱单 |

结束 End of Report