| 项目名称 Project Name | TCC 广西华谊工业气体岛项目 | 报告号 Report No. | CAPTCC-CT19022010-IR02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户 Client | 中国天辰工程有限公司 | 客户订单号 Client P.O. No. | BP-T19002-MAT-19009 |
| 检验通知号 Reference No. | 01 | 检验员 Inspector | 韩飞 |
| 制造商 Vendor | 合肥实华管件有限责任公司 | 检验地址 Inspection Location | 安徽省合肥市 |
| 分包商 Sub-Vendor |  | 检验日期 Visit Date(s) | 2020.1.4~5 |

| 本次检验参与人员 THE PARTICIPANTS OF THIS VISIT |
| --- |
| 姓名 NAME | 公司 COMPANY | 代表方 REPRESENTING | 联系方式 CONTACT NO. |
| 王明轩 | 安徽实华 | 安徽实华 | 13856983332 |
| 韩飞 | 匡宝天辰 | 天辰 | 15950925668 |

| 本次检验产品 MATERIAL/ SUBJECT OF INSPECTION | 编号 Item No. | 订单数量 QTY as per P/O | 所检数量 QTY offered for inspection |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 度弯头, GB/T 13401-SF304L, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN450 S-60 | 23 | 16 | 1 |
| 90 度长半径弯头, GB/T 13401-SF304L, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN50 S-10S | 52 | 4 | 1 |
| 90 度长半径弯头, GB/T 13401-SF304L, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN150 S-10S | 62 | 10 | 1 |
| 90 度长半径弯头, GB/T 13401-SF304L, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN200 S-10S | 66 | 126 | 15 |
| 90 度长半径弯头, GB/T 13401-SF304L, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN250 S-60 | 72 | 56 | 1 |
| 90 度长半径弯头, GB/T 13401-SF304L, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN350 S-20 | 78 | 68 | 1 |
| 90 度长半径弯头, GB/T 13401-SF304L, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN450 S-60 | 84 | 90 | 1 |
| 90 度长半径弯头, GB/T 13401-SF321, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN250 S-20 | 119 | 4 | 1 |
| 90 度弯头 1D, GB/T 13401-SF304L, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN200 S- 10S | 136 | 4 | 1 |
| 90 度弯头 1D, GB/T 13401-SF316L, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN250 S- 10S | 142 | 2 | 1 |
| 等径三通, GB/T 13401-SF304L, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN50 S-80S | 293 | 4 | 1 |
| 等径三通, GB/T 13401-SF304L, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN200 S-6 | 306 | 8 | 1 |
| 等径三通, GB/T 13401-SF304L, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN250 S-20 | 309 | 2 | 2 |
| 异径三通, GB/T 13401-SF304L, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN200 x DN100 S-60 x S-80S | 365 | 2 | 1 |
| 异径三通, GB/T 13401-SF304L, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN450 x DN250 S-60 x S-60 | 380 | 36 | 1 |
| 异径三通, GB/T 13401-SF304L, BE, GB/T 12459, Series I, WELDED , DN300 x DN200 S-20 x S-20 | 390 | 2 | 1 |
| 45 度弯头, GB/T 13401-SF316L, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN250 S-40S | 605 | 1 | 1 |
| 异径三通, GB/T 13401-SF321, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN300 x DN150 S-60 x S-80S | 682 | 2 | 1 |
| 异径三通, GB/T 13401-SF321, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN400 x DN200 S-60 x S-60 | 683 | 2 | 1 |

| 适用文件 参考附件 REFERENCE DOCUMENTATION Refer to attachments instead |
| --- |
| 标题 Title | 文件编号 Reference No | 版本 Rev. | 批准状态 Approval status | 批准人 Approved by | 日期 Date |
| 请购单 | T19002-PD86-11-B-R1 |  | Approved |  |  |
| 不锈钢管技术协议 | T19002-129-MC17-010A | 0 | Approved | 黄斌 | 2019.10.18 |

| ITP 相关 REFERENCE ITP |
| --- |
| 序号 S/N | 设备名称 Equipment/material | 检验项目 Inspection Activity (detail according to scope /standard/etc.) | 检验等级 Inspection Level H/W/SW/R | 相关文件 Relevant document |
| 1 | 不锈钢管件 | 尺寸检查 | SW |  |
| 2 | 不锈钢管件 | 外观检查 | SW |  |
| 3 | 不锈钢管件 | PMI | SW |  |
| 4 | 不锈钢管件 | 硬度检查 | SW |  |
| 5 | 不锈钢管件 | 标识检查 | SW |  |
| 6 | 不锈钢管件 | 包装检查 | SW |  |

| 检验结果 INSPECTION RESULT |
| --- |
| 合格 Satisfactory (without comments) | 假释 Satisfactory with comments (Any of trailing punch or non-conformity items is still open) | 不合格 Not Satisfactory (NCR raised during the inspection) |
| 检验概述： SUMMARY 尺寸检查，符合标准及技术协议要求，合格。 外观检查，符合标准及技术协议要求，合格。 PMI检查，符合标准及技术协议要求，合格。 硬度检查，符合标准及技术协议要求，合格。 标识检查，符合标准及技术协议要求，合格。 包装检查，管口包装采用管端端部用胶条包装，已批复使用，合格。 资料审查，符合标准及技术协议要求，合格。 |
| 不符合项 Open Non Conformities | 是，详见不符合项表格 Yes, details in non-conformities | 无 No |
| 尾项清单 Open Punch List Items | 是,详见尾项情单表格 Yes, details in punch list | 无 No |
| 检验员签名 Inspector signature |  | 报告日期 Inspection report date | 2020.1.6 |

| 不符合项 参考附件 NON CONFORMITIES Refer to attachments instead |
| --- |
| 项目 Item | 描述 Description | 状态 Status | 提出日期/报告号 Raised on/ Report # | 关闭日期/报告号 Closed on/ Report # | 备注 Comments |
| 1 | 序号66的弯头（90 度长半径弯头, GB/T 13401-SF304L, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN200 S-10S）最小壁厚2.9mm，要求3.76mm；序号309的三通（等径三通, GB/T 13401-SF304L, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN250 S-20）最小壁厚4.9mm，要求6.35mm，超出最小壁厚的要求 | Open | 2019.12.17 | IR01 | 2019.1.4 | IR02 |  |
| 2 | ≤DN50的管件标识没有材料编码，需要标签或者吊牌标识 | Open | 2019.12.17 | IR01 | 2019.1.4 | IR02 |  |
| 3 | 管口包装采用管端端部用胶条包装，未按采购要求使用管帽包装 | Open | 2019.12.17 | IR01 | 2019.1.4 | IR02 |  |

| 尾项清单 参考附件 PUNCH LIST Refer to attachments instead |
| --- |
| 项目 Item | 描述 Description | 状态 Status | 提出日期/报告号 Raised on/ Report # | 关闭日期/报告号 Closed on/ Report # | 备注 Comments |
| 1 | 序号66的弯头（90 度长半径弯头, GB/T 13401-SF304L, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN200 S-10S）最小壁厚2.9mm，要求3.76mm；序号309的三通（等径三通, GB/T 13401-SF304L, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN250 S-20）最小壁厚4.9mm，要求6.35mm，超出最小壁厚的要求 | Open | 2019.12.17 | IR01 | 2019.1.4 | IR02 |  |
| 2 | ≤DN50的管件标识没有材料编码，需要标签或者吊牌标识 | Open | 2019.12.17 | IR01 | 2019.1.4 | IR02 |  |
| 3 | 管口包装采用管端端部用胶条包装，未按采购要求使用管帽包装 | Open | 2019.12.17 | IR01 | 2019.1.4 | IR02 |  |

| 检验项目 THE ITEMS OF INSPECTION |
| --- |
| 预检会 Pre-inspection Meeting |  | 材料检验 Material Inspection |  | 数量检查 Quantity Check |  |
| 外观检验 Visual Inspection |  | 尺寸检验 Dimension Inspection |  | 试验见证 Test Witness |  |
| 防腐检验 Coating Inspection |  | 文件审核 Documents Review |  | 包装标识检验 Packing & Marking Inspection |  |
| 装车/船检验 Loading Inspection |  | 其他 Others |  |

检验详述 INSPECTION DETAILS

检验活动如下： Description of the inspections carried out: 材料检验MATERIALS INSPECTION 数量检查QUANTITY CHECK 外观检验VISUAL INSPECTION 对不锈钢管件进行外观检查，各管件外观成型良好，未发现明显折皱，凹坑等缺陷，焊缝数符合不锈钢技术协议《T19002-129-MC17-010A》的要求，合格。 尺寸检验DIMENTION INSPECTION 对不锈钢管件各种规格的尺寸进行抽检，上次2种不合格的管件经制造厂重新制作后，序号66的弯头（90 度长半径弯头, GB/T 13401-SF304L, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN200 S-10S）最小壁厚3.37mm（满足要求壁厚值3.76mm的负偏差要求）；序号309的三通（等径三通, GB/T 13401-SF304L, BE, GB/T 12459, Series I, SMLS , DN250 S-20）最小壁厚7.51mm（要求壁厚值6.35mm），尺寸均符合要求；其余各规格管件尺寸符合要求。 防腐检验COATING INSPECTION 功能试验FUNCTIONAL AND PERFORMANCE TEST PMI检查：对各管件进行PMI确认，其中304L含Cr，Ni符合相关材料标准及不锈钢技术协议《T19002-129-MC17-010A》要求；316L含Cr，Ni，Mo符合相关材料标准及不锈钢技术协议《T19002-129-MC17-010A》要求;321含Cr，Ni，Ti符合相关材料标准及不锈钢技术协议《T19002-129-MC17-010A》要求，合格。 硬度检查：对各管件进行硬度检查，硬度值小于180HB，符合不锈钢技术协议《T19002-129-MC17-010A》要求，合格。 特殊程序SPECIAL PROCESSES 包装和标识检验PACKING AND MARKING INSPECTION 标识检查：对各管件进行标识检查，材料编码和描述符合采购清单要求，各管件标识及色标符合不锈钢技术协议《T19002-129-MC17-010A》的要求：304L的管件为紫红色Ral3004+硫磺色Ral1016；316L的管件为珊瑚红Ral3016+冷珊绿Ral6009；321的管件为淡粉色Ral3015+交通黑Ral9017。 包装检查：管口包装采用管端端部用胶条包装，外表面缠绕塑料膜，放置在木箱内或者木托上（备注：管口包装未按采购要求使用管帽包装已批复可以接受）。 装车/装船检验 LOADING INSPECTION 文件审查 DOCUMENTATION REVIEW 审查各管件质量证明书，原材料材质书，尺寸检查记录，热处理报告，探伤报告等，符合标准及不锈钢技术协议《T19002-129-MC17-010A》的要求。 304L和316L管件为固溶热处理，321管件为固溶+稳定化处理。 焊接管件由钢板制作成型，无缝管件由无缝钢管制作成型。 各管件原材料材质书（无缝钢管和钢板）原材质质保书符合相关标准要求。 放行/不符合项 RELEASE/NON-COMFORMANCE 健康安全/HEALTH AND SAFE 附件/ATTACHMENTS 下一次检验/NEXT VISIT

| 附件 ATTACHMENT |
| --- |
| 序号 Item | 附件名称 Attachment name | 描述 Description |
| 1 | CAPTCC-CT19022010-IR02-Photos | Inspection Photos |
| 2 | 不锈钢管件-合肥实华-BP-T19002-MAT-19009-广西华谊 | 未发货清单（绿色标记的为已检查的规格） |
| 3 | CAPTCC-CT19022010-IR02-MOM | 广西华谊-不锈钢管件-合肥实华-MOM |

结束 End of Report